# Instrukcja użycia termofolii BSN

Posiadamy w naszej ofercie 2  typy termofolii:

BSN "J“ 				Do prania przemysłowego

(100 % Copolyamid)		Pranie w temp. 95°C oraz pranie chemiczne

Temperatura topnienia 135°C

BSN "H"				Do prania domowego ( Aplikację można naprasować przy

(100 % Copolyamid)		pomocy żelazka na wybraną część garderoby)

Pranie w temp. 40°C oraz pranie chemiczne

## Temperatura topnienia  105°C

1.	Połączenie plakietki/aplikacji z termofolią BsN

Położyć BsN na lewej stronie plakietki, bądź metrażu, w taki sposób, aby  papier ochronny pozostawał na wierzchu. Zgrzać folię z aplikacją przy pomocy dowolnej prasy lub żelazka.

typ		temperatura prasy		ciśnienie				czas

___________________________________________________________________________________

J-Typ		ca. 170°C			średnie ciśnienie			ca. 5 Sek.

H-Typ		ca. 135°C			średnie ciśnienie			ca. 5 Sek.

Stoimy na stanowisku, że oba typy termofoli, mogą być zgrzewane przy pomocy prasy. Typ-H można jednakże zgrzewać również przy pomocy żelazka, bez pary. W takim przypadku wydłuża się tylko czas rozgrzewania BsN i wynosi około ca. 10-15 sek. lekko dociskając.

W celu długotrwałego połączenia plakietki /aplikacji z podłożem, należy podłoże, do którego będziemy wgrzewać BSN – wpierw wyprasować, aby nie było fałd lub zagniotów.

Ważne. Bardzo ważne jest to, żeby w pierwotnej fazie łączenia plakietki/aplikacji z termofolią nie użyć zbyt długo i zbyt dłużej temperatury. Plakietka z termofolią powinna być połączona w myśl zasady,                            że im „gorzej tym lepiej“, co oznacza, ze folia powinna ledwo przylegać do spodniej strony plakietki – jakby tylko przyfastrygowana. Gdy użyjemy zbyt wysokiej temperatury, to cała wrząca folia wtopi nam sie w plakietkę i nie pozostanie już „mocy“, aby związać się z podłożem, w fazie końcowego wgrzewania.

Po zlączeni termofoli z plakietką, oddzielić zabezpieczajacy papier silkonowy i wyciąć, bądź wysztancować  wyhaftowane „Motywy“. Przy pomocy BsN skleimy tkaninę, papier, dzianiny, atakże skóry naturalne i niektóre sztuczne. Możemy z dowolnej tkaniny np.srebrnej stworzyć aplikację na suknie wieczorową, lub podwinąć spodnie bez konieczności szycia

2.	Wgrzewanie aplikacji/plakietek na wybrane podłoże:

Typ J:				                  Typ H:

Prasa		                            	                Żelazko

___________________________________________________________________________________

Zalecana temp.		ca. 170°C				ca. 135°C

Ciśnienie		ca. 1,4 bar/1,4 kp cm¨	    prasować żelazkiem, naciskając nieco mocniej czubkiem

Czas			ca. 15 Sek.			             ca. 20-25 Sek.

Wszystkie tutaj podane wartości, są tylko wartościami średnimi i powinno sie wpierw wykonać testy próbne, ponieważ czas i temperatura wgrzewania, są zależne od od składu chemicznego i grubości tkaniny. Należy zwrócić uwagę na to, że flizeliny poliestrowe, na których często wykonuje się plakietki cechują się bardzo ograniczoną wchłanialnością i termofolia może tworzyć z nimi tylko powierzchowną spoinę, bez wsiąknięcia w ich strukturę

3.	Pranie

Proszę pamiętać, że BsN uzyskuje swoją ostateczną moc wiązania po 48 godzinach i stąd pierwsze pranie może odbyć się dopiero po 48 godzinach. Produkt szwajcarski.

Bitte betrachten Sie diese Angaben ohne Gewähr, da wir auf uns nicht bekannte Produktionsvorgänge und maschinelle Ausrüstungen keinen Einfluß ausüben können.